耐碱砖

| 产品名称 | 普通耐碱砖 | 高强型耐碱砖 | 拱顶型耐碱砖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | RK-O | RK-H |  |
| 化学成分(%) |  |  |  |
| Al2O3 | 25-40 | 25-40 | 25-40 |
| Fe2O3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 体积密度（g/cm3） | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| 显气孔率（%） | ≤21 | ≤19 | ≤20 |
| 冷压强度（Mpa） | ≥30 | ≥60 | ≥40 |
| 荷重软化温度（℃）To.6 | ＞1300 | ＞1250 | ≥1350 |
| 导热系数（w/m.k） | ＜1.2 | ＜1.2 |  |
| 热震稳定性（次） 1100℃-水冷 | ≥10 | ≥25 | ≥10 |

隔热耐碱砖

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 体积密度（g/cm3） | ≤ | 1.65 |
| 常温耐压强度（Mpa） | ≥ | 15.0 |
| 导热系数（w/m.k） | ≤ | 0.70 |
| 重烧线变化率 | ≥ | 2 |
| 耐碱性 |  | 一级 |